### Bestektekst Sconnex® type M

### Schöck Sconnex

Ter voorkoming van koudebruggen aan de basis van muren die zijn opgetrokken uit kalkzandsteenblokken. Steensterkteklasse: 20. Levering en inbouw van een dragend, waterafstotend element (w = 0,11 kg/(m² * h^0,5)). Bestaat uit lichtbeton en polystyreenschuim, voor de eerste of laatste laag in opgaande muren van kalkzandsteenblokken. Uitvoering conform goedkeuring Z-17-1-749 van het DIBt en volgens de instructies van de architect of stabiliteitsingenieur. De technische documenten van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

Warmtegeleidingsvermogen types M-N1 : λeq = 0,182 (W/mK).

Warmtegeleidingsvermogen types M-N2 : λeq = 0,248 (W/mK).

###### Types

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B115

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B150

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B175

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B200

Schöck Sconnex® type M-N1-H113-L750-B240

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B115

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B150

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B175

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B200

Schöck Sconnex® type M-N2-H113-L750-B240